# 功率器件功率循环试验

# 研究方案

（以实验为主）

编制单位：IOL 实验室

文档版本：V2.0

编制日期：2026年2月28日

密    级：内部

# 目录

# 1 研究背景与目标

## 1.1 研究背景

随着新能源汽车、光伏逆变器、风力发电、轨道交通及工业变频驱动等领域的快速发展，功率半导体器件（IGBT、SiC MOSFET、Si MOSFET、功率二极管等）在高功率密度、高可靠性方面的要求日益严苛。功率器件在实际工作中承受反复的电-热应力循环，导致封装结构内部产生热-机械疲劳，是功率模块现场失效的主要原因之一。

功率循环试验（Power Cycling Test, PCT）是评估功率半导体器件及模块在热循环应力下可靠性的核心加速试验方法。与被动温度循环试验（TC）不同，PC试验通过器件自身通电发热与断电冷却来模拟实际工况中的有源温度波动，更真实地反映器件在实际应用中的热-机械疲劳过程。

## 1.2 研究目的

- 建立标准化PC试验能力：搭建符合国际标准（IEC 60749-34、AQG 324、AEC-Q101等）的功率循环试验平台。

- 深入理解失效机理：系统研究功率器件在PC试验中的退化过程及失效物理机制。

- 建立寿命预测模型：基于试验数据和物理模型，建立适用于不同器件类型和封装结构的寿命预测模型。

- 支撑可靠性设计：为公司功率器件及模块的封装设计优化、材料选型和可靠性提升提供数据支撑。

- 形成技术壁垒：积累PC试验与可靠性评估的核心技术能力，形成竞争优势。

## 1.3 研究范围

| 器件类型 | 典型型号/规格 |
| --- | --- |
| Si IGBT模块 | 1200V/150A FF150R12ME4系列 |
| SiC MOSFET模块 | 1200V/100A 碳化硅模块 |
| Si 快恢复二极管 | 1200V FRD芯片/模块 |

# 2 试验平台建设

## 2.1 PC试验台核心规格

| 参数 | 规格要求 |
| --- | --- |
| 通道数 | ≥ 8通道独立控制 |
| 最大负载电流 | 600 A（持续），可扩展至1000 A |
| 最大阻断电压 | ≥ 1700 V |
| 加热时间范围 | 0.5 s ~ 300 s 可编程 |
| 冷却方式 | 水冷（0.5~15 L/min），冷却液温度可调 20~90°C |
| 结温测量 | TSEP法，精度 ±2°C |
| VCE/RDS(on)测量 | 分辨率 0.5 mV，精度 ±0.1% |
| 热阻测量 | 集成瞬态热阻测量功能 |
| 数据记录 | 每个循环核心参数记录，长期存储 |
| 安全保护 | 过温、过流、过压保护，器件短路检测 |

## 2.2 辅助设备清单

| 设备 | 功能 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 声学显微镜（SAM） | 焊料层/界面退化检测 | 高 |
| X-ray检测系统 | 内部结构无损检测 | 高 |
| 红外热成像仪 | 温度分布可视化 | 高 |
| SEM/EDS | 微观组织与成分分析 | 中 |
| 金相切片设备 | 截面分析样品制备 | 中 |
| 键合线拉力/剪切力测试机 | 键合强度评估 | 中 |
| ANSYS/COMSOL仿真许可 | 热-机械有限元仿真 | 高 |

## 2.3 软件平台

基于本项目已开发的「功率模块寿命分析软件」，具备以下功能模块：

- 寿命预测计算：Coffin-Manson、CM-Arrhenius、Norris-Landzberg、CIPS 2008、LESIT

- 雨流计数分析：ASTM E1049标准的循环提取算法

- 损伤累积分析：基于Miner法则的线性损伤累积计算

- Weibull分析：B10/B50/B63.2特征寿命计算

- 参数拟合：非线性最小二乘拟合，支持CIPS 2008专用拟合

- 报告导出：PDF/Excel专业报告生成

# 3 试验设计与矩阵

## 3.1 试验变量设计

采用DOE（设计试验法）原理，设计多维度试验矩阵：

### 变量一：器件类型（3水平）

- Si IGBT模块（如1200V/150A FF150R12ME4）

- SiC MOSFET模块（如1200V/100A）

- Si Fast Recovery Diode（FRD）

### 变量二：温度摆幅ΔTj（4水平）

- 60 K, 80 K, 100 K, 120 K

### 变量三：最高结温Tj_max（3水平）

- Si器件：125°C, 150°C, 175°C

- SiC器件：150°C, 175°C, 200°C

### 变量四：加热时间ton（3水平）

- 2 s, 10 s, 60 s

### 变量五：负载电流（2水平）

- 额定电流IN, 0.6×IN

## 3.2 试验矩阵

完整试验矩阵（以Si IGBT为例）：

| 组号 | ΔTj(K) | Tj_max(°C) | ton(s) | IL(A) | 样品数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 60 | 125 | 2 | 150 | 5 | 基准组 |
| 2 | 80 | 125 | 2 | 150 | 8 | 重点组 |
| 3 | 100 | 125 | 2 | 150 | 8 | 重点组 |
| 4 | 120 | 125 | 2 | 150 | 5 | - |
| 5 | 80 | 150 | 2 | 150 | 5 | - |
| 6 | 80 | 175 | 2 | 150 | 5 | - |
| 7 | 80 | 125 | 10 | 150 | 5 | - |
| 8 | 80 | 125 | 60 | 150 | 5 | 长脉冲 |
| 9 | 80 | 125 | 2 | 90 | 5 | 低电流 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

注：每组条件至少3个样品，关键条件组5~8个样品，总计约150~200个样品。

# 4 试验执行流程

## 4.1 TSEP标定

温度敏感电参数（TSEP）标定是PC试验的关键前置工作：

| TSEP | 适用器件 | 典型灵敏度 | 标定方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| VCE @ 小电流 | IGBT | ~2 mV/K | 恒温箱加热+脉冲小电流测量 |
| VSD @ 小电流 | MOSFET体二极管 | ~2 mV/K | 同上 |
| VGE(th) | IGBT/MOSFET | 3~8 mV/K | 恒温箱加热+栅极阈值扫描 |
| 短路电流ISC | IGBT/MOSFET | 与温度正相关 | 脉冲短路测量 |

### 标定流程

- 将器件置于恒温箱中，设置目标温度（如25°C、50°C、75°C...175°C）

- 等待器件达到热平衡（≥10分钟）

- 施加小电流（如100mA）测量VCE或VSD

- 记录温度-电参数对应关系

- 拟合标定曲线（通常为线性关系）

## 4.2 PC试验执行

### 4.2.1 初始特性测量

- VCE(sat)/RDS(on)初始值测量

- 热阻Rth(j-c)初始值测量

- TSEP标定曲线

- SAM初始焊料层扫描

### 4.2.2 PC试验运行

- 周期性检查点测量（每隔N次或固定间隔）

- VCE(sat)/RDS(on)在线监测

- Rth(j-c)定期测量

- TSEP曲线漂移监测

- 达到失效判据或预设最大循环次数时停止

### 4.2.3 失效判据（依据AQG 324）

| 失效指标 | 判据 |
| --- | --- |
| 正向饱和压降VCE(sat)增大 | ΔVCE(sat) ≥ 5%（初始值） |
| 正向导通电阻RDS(on)增大 | ΔRDS(on) ≥ 5%（初始值） |
| 热阻Rth(j-c)增大 | ΔRth(j-c) ≥ 20%（初始值） |
| 栅极漏电流增大 | 超过器件规格限值 |
| 器件开路/短路失效 | 灾难性失效 |

## 4.3 失效分析

对失效样品进行系统性失效分析：

- SAM扫描：焊料层退化评估

- X-ray检测：内部结构无损检测

- 金相切片 + SEM/EDS分析：微观组织分析

- 键合线拉力/剪切力测试：键合强度评估

- 红外热成像：温度分布异常检测

# 5 数据采集与监测要求

## 5.1 关键监测指标

| 监测指标 | 测量方法 | 监测频率 | 物理意义 |
| --- | --- | --- | --- |
| VCE(sat)/RDS(on) | 恒流源+精密电压测量 | 每1000~5000次 | 键合线/金属化退化 |
| Rth(j-c) | 瞬态热阻测量 | 每5000~10000次 | 焊料层退化 |
| Tj,max漂移 | TSEP在线提取 | 每100次 | 热路径整体退化 |
| 栅极特性 | VGE(th), IGES测量 | 每10000次 | 栅极氧化物退化 |

## 5.2 数据记录格式

所有试验数据需按照统一格式记录并入库，包含：

- 样品编号、批次信息、试验条件

- 循环次数、电参数测量值、热阻测量值

- 失效时间、失效模式

- 环境条件（温度、湿度等）

# 6 寿命预测模型构建方法

## 6.1 模型选择

本项目支持5种主流寿命预测模型：

| 模型 | 公式 | 适用场景 |
| --- | --- | --- |
| Coffin-Manson | Nf = A × (ΔTj)^(-α) | 基础热疲劳分析 |
| CM-Arrhenius | Nf = A × (ΔTj)^(-α) × exp(Ea/kT) | 考虑温度依赖性 |
| Norris-Landzberg | Nf = A × (ΔTj)^(-α) × f^β × exp(Ea/kT) | 考虑频率影响 |
| CIPS 2008 | 多参数经验模型（见下） | IGBT模块行业标准 |
| LESIT | Nf = A × (ΔTj)^α × exp(Q/RTmin) | 最低温度影响 |

## 6.2 CIPS 2008模型（推荐）

由Bayerer等人（Infineon）提出的多参数经验模型：

Nf = K × (ΔTj)^β1 × exp(β2/Tj_max) × ton^β3 × I^β4 × V^β5 × D^β6

| 参数 | 含义 | 典型值 | 有效范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| K | 技术系数 | 需拟合 | - |
| ΔTj | 结温波动(K) | - | 60~150 K |
| Tj_max | 最高结温(K) | - | 398~523 K |
| ton | 加热时间(s) | - | 1~60 s |
| I | 负载电流(A) | - | 器件相关 |
| V | 阻断电压(V) | - | 600~1700 V |
| D | 键合线直径(μm) | - | 100~400 μm |
| β1 | 温度波动指数 | -4.423 | - |
| β2 | 最高温度系数 | 1285 | - |

## 6.3 模型参数拟合流程

- Weibull分析：对每组试验条件的失效数据进行Weibull分布拟合

- 提取特征寿命：获取B10、B50、B63.2寿命

- 多元回归：采用非线性最小二乘法拟合模型参数

- 交叉验证：留出部分数据进行预测验证

- FEA仿真验证：建立有限元模型验证模型物理合理性

# 7 项目进度计划

## 7.1 总体进度（18个月）

| 阶段 | 时间 | 主要工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 阶段一 | 第1~4月 | 基础能力建设：试验平台搭建、标准梳理、TSEP标定方法研究 |
| 阶段二 | 第4~12月 | 系统性PC试验：Si IGBT、SiC MOSFET试验、中间失效分析 |
| 阶段三 | 第10~16月 | 模型构建与验证：Weibull分析、模型参数拟合、FEA仿真 |
| 阶段四 | 第14~18月 | 应用与推广：设计准则制定、工具开发、标准发布 |

## 7.2 里程碑

| 里程碑 | 时间节点 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| M1 | 第1月 | 项目启动，完成详细试验方案 |
| M2 | 第4月 | 试验平台验收，TSEP标定规程完成 |
| M3 | 第8月 | 中期评审，完成50%试验数据采集 |
| M4 | 第14月 | 模型参数拟合完成，初步寿命预测工具发布 |
| M5 | 第18月 | 项目结题，交付物全部完成 |

# 8 交付物清单

## 8.1 技术文档交付物

| 序号 | 成果名称 | 形式 | 交付时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PC试验平台验收报告 | 技术报告 | 第4月 | 平台组 |
| 2 | TSEP标定方法与规程 | 操作规程 | 第3月 | 测试组 |
| 3 | PC试验标准操作规程（SOP） | 企业标准 | 第4月 | 质量组 |
| 4 | Si IGBT PC试验数据集 | 数据库 | 第12月 | 试验组 |
| 5 | SiC MOSFET PC试验数据集 | 数据库 | 第12月 | 试验组 |
| 6 | 失效分析报告（各器件类型） | 技术报告 | 第12月 | 分析组 |
| 7 | 寿命预测模型（Bayerer型+物理基） | 报告+代码 | 第16月 | 模型组 |
| 8 | FEA仿真模型及验证报告 | 仿真文件 | 第16月 | 仿真组 |
| 9 | 可靠性设计准则手册 | 设计手册 | 第18月 | 设计组 |

## 8.2 软件工具交付物

| 序号 | 成果名称 | 形式 | 交付时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 功率模块寿命分析软件V2.0 | 软件安装包 | 第14月 | 含源码 |
| 11 | 寿命预测工具（Python/MATLAB） | 脚本代码 | 第16月 | API接口 |
| 12 | 试验数据管理系统 | Web应用 | 第6月 | - |

## 8.3 知识产权交付物

- 发明专利申请：至少1~2项（寿命预测方法/试验装置）

- 技术论文：1~2篇（国内核心期刊或国际会议）

- 技术秘密/Know-how：PC试验关键参数、失效分析方法等

# 9 资源需求

## 9.1 人员配置

| 角色 | 人数 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 1 | 总体协调、进度管理、资源调配 |
| 试验工程师 | 2~3 | PC试验执行、数据采集、设备维护 |
| 失效分析工程师 | 1~2 | 失效分析、SAM/X-ray/SEM操作 |
| 仿真工程师 | 1 | FEA建模、热-机械仿真 |
| 算法工程师 | 1 | 寿命模型开发、软件工具开发 |

## 9.2 设备预算（估算）

| 设备/项目 | 数量 | 预算（万元） |
| --- | --- | --- |
| 多通道PC试验台（≥8通道） | 1套 | 150~250 |
| 声学显微镜（SAM） | 1台 | 80~120 |
| X-ray检测系统 | 1台 | 60~100 |
| 红外热成像仪 | 1台 | 15~30 |
| SEM/EDS（如需新购） | 1台 | 150~300 |
| 试验样品（IGBT/SiC模块） | 200只 | 30~50 |
| 软件许可（ANSYS/COMSOL） | 2套 | 20~40 |
| 合计 | - | 505~890 |

# 10 风险分析与应对措施

| 序号 | 风险描述 | 风险等级 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 试验平台交付延迟 | 中 | 提前采购、制定备选方案、预留缓冲时间 |
| 2 | 样品供应不足或批次差异大 | 中 | 多渠道采购、同批次样品分组使用 |
| 3 | 失效分析设备故障 | 低 | 设备维保合同、外协分析渠道 |
| 4 | 模型拟合精度不达标 | 中 | 增加试验样本量、优化模型结构 |
| 5 | SiC器件出现非预期失效模式 | 高 | 预留研究裕量、及时调整试验方案 |
| 6 | 人员流动导致知识流失 | 中 | 文档化、知识管理、交叉培训 |
| 7 | 预算超支 | 低 | 分阶段预算控制、优先级管理 |

—— 文档结束 ——